
扬州宇元新材有限公司
物性表
品名：PE发光膜                          规格: A01B01
	测试项目
	测试方法
	测试单位
	测试数据

	密度
	ASTM D792
	g/cm3
	0.693

	邵氏硬度
(ShoreD, 10sec, 23℃)
	ASTM D2240
	HD
	26.33

	100%定伸强度
垂直流向 23℃
	ASTM D412
	Mpa
	4.85

	拉伸强度
垂直流向 23℃
	ASTM D 412
	Mpa
	5.57

	断裂伸长率
垂直流向 23℃
	ASTM D412
	%
	238.54

	空气中拉伸强度
(100℃, 168hr)
	ASTM D573
	Mpa
	7.05

	空气中断裂伸长率
(100℃, 168hr)
	ASTM D573
	%
	102

	空气中硬度
(100℃, 168hr)
	ASTM D573
	HD
	31.33

	紫外365nm拉伸强度
(20℃, 168hr)
	ASTM G154
	Mpa
	6.19

	紫外365nm断裂伸长率(20℃, 168hr)
	ASTM G154
	%
	244.54

	紫外365nm硬度
(20℃, 168hr)
	ASTM G154
	HD
	27.33


备注：建议使用前用80℃ 烘料4小时。
扬州宇元新材有限公司
物性表
品名：PE发光线                          规格: A01B01
	测试项目
	测试方法
	测试单位
	测试数据

	密度
	ASTM D792
	g/cm3
	0.743

	邵氏硬度
(ShoreD, 10sec, 23℃)
	ASTM D2240
	HD
	67

	100%定伸强度
垂直流向 23℃
	ASTM D412
	Mpa
	>>100

	拉伸强度
垂直流向 23℃
	ASTM D 412
	Mpa
	>>200

	断裂伸长率
垂直流向 23℃
	ASTM D412
	%
	>>100

	空气中拉伸强度
(100℃, 168hr)
	ASTM D573
	Mpa
	>>200

	空气中断裂伸长率
(100℃, 168hr)
	ASTM D573
	%
	50-100

	空气中硬度
(100℃, 168hr)
	ASTM D573
	HD
	76

	紫外365nm拉伸强度
(20℃, 168hr)
	ASTM G154
	Mpa
	>>200

	紫外365nm断裂伸长率(20℃, 168hr)
	ASTM G154
	%
	>>100

	紫外365nm硬度
(20℃, 168hr)
	ASTM G154
	HD
	65.5


备注：建议使用前用80℃ 烘料4小时。
扬州宇元新材有限公司
物性表

品名：PE发光线                          规格: A01B02
	测试项目
	测试方法
	测试单位
	测试数据

	密度
	ASTM D792
	g/cm3
	1.138

	邵氏硬度
(ShoreD, 10sec, 23℃)
	ASTM D2240
	HD
	44.33

	100%定伸强度
垂直流向 23℃
	ASTM D412
	Mpa
	20.7

	拉伸强度
垂直流向 23℃
	ASTM D 412
	Mpa
	22.52

	断裂伸长率
垂直流向 23℃
	ASTM D412
	%
	336

	空气中拉伸强度
(100℃, 168hr)
	ASTM D573
	Mpa
	21.93

	空气中断裂伸长率
(100℃, 168hr)
	ASTM D573
	%
	273.35

	空气中硬度
(100℃, 168hr)
	ASTM D573
	HD
	65

	紫外365nm拉伸强度
(20℃, 168hr)
	ASTM G154
	Mpa
	21.77

	紫外365nm断裂伸长率(20℃, 168hr)
	ASTM G154
	%
	330

	紫外365nm硬度
(20℃, 168hr)
	ASTM G154
	HD
	46


备注：建议使用前用80℃ 烘料4小时。
扬州宇元新材有限公司
物料表
品名：PLA发光线                         规格: A02B02
	测试项目
	测试方法
	测试单位
	测试数据

	密度
	ASTM D792
	g/cm3
	0.935

	邵氏硬度
(ShoreD, 10sec, 23℃)
	ASTM D2240
	HD
	72.17

	100%定伸强度
垂直流向 23℃
	ASTM D412
	Mpa
	>>100

	拉伸强度
垂直流向 23℃
	ASTM D 412
	Mpa
	>>200

	断裂伸长率
垂直流向 23℃
	ASTM D412
	%
	>>100

	空气中拉伸强度
(100℃, 168hr)
	ASTM D573
	Mpa
	>>200

	空气中断裂伸长率
(100℃, 168hr)
	ASTM D573
	%
	50-100

	空气中硬度
(100℃, 168hr)
	ASTM D573
	HD
	77

	紫外365nm拉伸强度
(20℃, 168hr)
	ASTM G154
	Mpa
	>>200

	紫外365nm断裂伸长率(20℃, 168hr)
	ASTM G154
	%
	>>100

	紫外365nm硬度
(20℃, 168hr)
	ASTM G154
	HD
	72.5


备注：建议使用前用60℃ 烘料4小时。
扬州宇元新材有限公司
物料表
品名：PLA发光线                         规格: A02B03
	测试项目
	测试方法
	测试单位
	测试数据

	密度
	ASTM D792
	g/cm3
	1.795

	邵氏硬度
(ShoreD, 10sec, 23℃)
	ASTM D2240
	HD
	76

	100%定伸强度
垂直流向 23℃
	ASTM D412
	Mpa
	>>100

	拉伸强度
垂直流向 23℃
	ASTM D 412
	Mpa
	>>200

	断裂伸长率
垂直流向 23℃
	ASTM D412
	%
	>>100

	空气中拉伸强度
(100℃, 168hr)
	ASTM D573
	Mpa
	>>200

	空气中断裂伸长率
(100℃, 168hr)
	ASTM D573
	%
	>>50

	空气中硬度
(100℃, 168hr)
	ASTM D573
	HD
	85

	紫外365nm拉伸强度
(20℃, 168hr)
	ASTM G154
	Mpa
	>>200

	紫外365nm断裂伸长率(20℃, 168hr)
	ASTM G154
	%
	>>100

	紫外365nm硬度
(20℃, 168hr)
	ASTM G154
	HD
	75.5


备注：建议使用前用60℃ 烘料4小时。
扬州宇元新材有限公司
物料表
品名：PLA温致发光线                     规格: A02C01
	测试项目
	测试方法
	测试单位
	测试数据

	密度
	ASTM D792
	g/cm3
	0.845

	邵氏硬度
(ShoreD, 10sec, 23℃)
	ASTM D2240
	HD
	65.33

	100%定伸强度
垂直流向 23℃
	ASTM D412
	Mpa
	>>100

	拉伸强度
垂直流向 23℃
	ASTM D 412
	Mpa
	>>200

	断裂伸长率
垂直流向 23℃
	ASTM D412
	%
	>>100

	空气中拉伸强度
(100℃, 168hr)
	ASTM D573
	Mpa
	>>200

	空气中断裂伸长率
(100℃, 168hr)
	ASTM D573
	%
	50-100

	空气中硬度
(100℃, 168hr)
	ASTM D573
	HD
	78.5

	紫外365nm拉伸强度
(20℃, 168hr)
	ASTM G154
	Mpa
	>>200

	紫外365nm断裂伸长率(20℃, 168hr)
	ASTM G154
	%
	>>100

	紫外365nm硬度
(20℃, 168hr)
	ASTM G154
	HD
	67.5


备注：建议使用前用60℃ 烘料4小时。
扬州宇元新材有限公司
物料表
品名：PLA温致发光线                     规格: A02C02
	测试项目
	测试方法
	测试单位
	测试数据

	密度
	ASTM D792
	g/cm3
	1.074

	邵氏硬度
(ShoreD, 10sec, 23℃)
	ASTM D2240
	HD
	71.67

	100%定伸强度
垂直流向 23℃
	ASTM D412
	Mpa
	>>100

	拉伸强度
垂直流向 23℃
	ASTM D 412
	Mpa
	>>200

	断裂伸长率
垂直流向 23℃
	ASTM D412
	%
	>>100

	空气中拉伸强度
(100℃, 168hr)
	ASTM D573
	Mpa
	>>200

	空气中断裂伸长率
(100℃, 168hr)
	ASTM D573
	%
	50-100

	空气中硬度
(100℃, 168hr)
	ASTM D573
	HD
	75

	紫外365nm拉伸强度
(20℃, 168hr)
	ASTM G154
	Mpa
	>>200

	紫外365nm断裂伸长率(20℃, 168hr)
	ASTM G154
	%
	>>100

	紫外365nm硬度
(20℃, 168hr)
	ASTM G154
	HD
	71.5


备注：建议使用前用60℃ 烘料4小时。
扬州宇元新材有限公司
物料表
品名：TPU发光线                         规格: A05B02
	测试项目
	测试方法
	测试单位
	测试数据

	密度
	ASTM D792
	g/cm3
	1.133

	邵氏硬度
(ShoreD, 10sec, 23℃)
	ASTM D2240
	HD
	37.17

	100%定伸强度
垂直流向 23℃
	ASTM D412
	Mpa
	3.67

	拉伸强度
垂直流向 23℃
	ASTM D 412
	Mpa
	>>50

	断裂伸长率
垂直流向 23℃
	ASTM D412
	%
	>>700

	空气中拉伸强度
(100℃, 168hr)
	ASTM D573
	Mpa
	>>50

	空气中断裂伸长率
(100℃, 168hr)
	ASTM D573
	%
	>>500

	空气中硬度
(100℃, 168hr)
	ASTM D573
	HD
	43

	紫外365nm拉伸强度
(20℃, 168hr)
	ASTM G154
	Mpa
	>>50

	紫外365nm断裂伸长率(20℃, 168hr)
	ASTM G154
	%
	>>700

	紫外365nm硬度
(20℃, 168hr)
	ASTM G154
	HD
	36


备注：建议使用前用80℃ 烘料4小时。

